**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СПИСОК МОНОМЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И СОДЕРЖАЩИХ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ (ММА)\***

(данные взяты из открытых источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование  | Фасовка | Cодержание ММА, % | Фирма-производитель |
| 1 | Мономер АКР-7 | 125 мл | 99,50% | Владмива, Белгород |
| 2 | Мономер-П | 125 мл | 96,10% | Владмива, Белгород |
| 3 | Мономер-С | 125 мл | 60% | Владмива, Белгород |
| 4 | Мономер-Ф | 125 мл | 97% | Владмива, Белгород |
| 5 | Мономер-Э | 125 мл | 96,8 | Владмива, Белгород |
| 6 | Коракрил пластмасса холодной полимеризации | 150 мл |  | Санфарм, Россия |
| 7 | Уракрил плюс пластмасса горячей полимеризации | 150 мл |  | Санфарм, Россия |
| 8 | Сывлах-М | 50 мл |  | Санфарм, Россия |
| 9 | Акродент | 2х25 г | 82,50% | Стома, Украина |
| 10 | Акрилоксид | 2х25 г |  | Стома, Украина |
| 11 | Карбодент | 2х25 г | 78,70% | Стома, Украина |
| 12 | Карбопласт | 125 г | 99,00% | Стома, Украина |
| 13 | Лак покрывной Синма М+V | 55 мл | 65% | Стома, Украина |
| 14 | Пластмасса бесцветная | 150 г | 100% | Стома, Украина |
| 15 | Протакрил — М | 100 г | 96% | Стома, Украина |
| 16 | Редонт колир | 100 г | 99% | Стома, Украина |
| 17 | Синма — М набор | 150 мл | 62% | Стома, Украина |
| 18 | Синма — М+V набор | 2х200 мл | 65% | Стома, Украина |
| 19 | Синма-М цвет 10 | 40 г | 62% | Стома, Украина |
| 20 | Синма-М цвет 12 | 40 г | 62% | Стома, Украина |
| 21 | Синма-М цвет 14 | 40 г | 62% | Стома, Украина |
| 22 | Синма-М цвет 16 | 40 г | 62% | Стома, Украина |
| 23 | Синма-М цвет 19 | 40 г | 62% | Стома, Украина |
| 24 | Синма-М цвет 24 | 40 г | 62% | Стома, Украина |
| 25 | Фторакс без прожилок | 150 мл | 97% | Стома, Украина |
| 26 | Фторакс с прожилками | 150 мл | 97% | Стома, Украина |
| 27 | Этакрил-02 | 150 г | 80% | Стома, Украина |
| 28 | Пластмасса бесцветная | 150 мл |  | Стома, Украина |
| 29 | Жидкость мономер Orthocryl | 500 мл |  | Dentaurum, Германия |
| 30 | Концентрат для мономера Orthocryl желтый | 100 мл |  | Dentaurum, Германия |
| 31 | Концентрат для мономера Orthocryl зеленый | 100 мл |  | Dentaurum, Германия |
| 32 | Концентрат для мономера Orthocryl красный | 100 мл |  | Dentaurum, Германия |
| 33 | Концентрат для мономера Orthocryl синий | 100 мл |  | Dentaurum, Германия |
| 34 | Интегрити / Integrity mini-syringe A1 | 15 г | 54,50% | Dentsply |
| 35 | Интегрити / Integrity mini-syringe A2 | 15 г | 54,50% | Dentsply |
| 36 | Интегрити / Integrity mini-syringe A3,5 | 15 г | 54,50% | Dentsply |
| 37 | Интегрити / Integrity mini-syringe B1 | 15 г | 54,50% | Dentsply |
| 38 | Интегрити / Integrity картридж A1 | 76 г | 54,50% | Dentsply |
| 39 | Интегрити / Integrity картридж A2 | 76 г | 54,50% | Dentsply |
| 40 | Интегрити / Integrity картридж A3,5 | 76 г | 54,50% | Dentsply |
| 41 | Интегрити / Integrity картридж B1 | 76 г | 54,50% | Dentsply |
| 42 | Интегрити ТемпГрип NE / Integrity TempGrip NE шприц | 2х9 г | 54,50% | Dentsply |
| 43 | Концентрат для мономера 50мл | 50 мл |  | FORESTADENT, Германия |
| 44 | Форестакрил бесцветный (мономер-жидкость) | 500 мл |  | FORESTADENT, Германия |
| 45 | Градиа / Gradia Standard Set набор из 6 оттенков |  | 99,10% | GC, Япония |
| 46 | Керамик праймер / Ceramic Primer | 2х2мл | 45% | GC, Япония |
| 47 | Метал праймер II / Metal Primer II | 5 мл | 99,10% | GC, Япония |
| 48 | Острон / Ostron | 250 г | 92% | GC, Япония |
| 49 | Паттерн резин лс / Pattern Resin LS | 105 мл | 66% | GC, Япония |
| 50 | Паттерн резин лс / Pattern Resin LS | 250 г | 66% | GC, Япония |
| 51 | Ребарон / Rebaron | 104 мл | 90% | GC, Япония |
| 52 | Релайн / Reline Standart Pack | 50 мл | 63,10% | GC, Япония |
| 53 | Темпрон / Tempron | 100 мл | 99% | GC, Япония |
| 54 | Унифаст / Unifast LC IntroPack 6 цветов | 2х14,7 мл | 59% | GC, Япония |
| 55 | Унифаст / Unifast liquid | 250 мл | 95% | GC, Япония |
| 56 | Мелиодент RR / Meliodent RR | 500 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 57 | Мелиодент НС / Meliodent HC | 500 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 58 | Паладон / Paladon 65 | 500 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 59 | Палакспресс / PalaXpress | 500 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 60 | Палапресс / Palapress | 500 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 61 | Палапресс Варио / Palapress Vario | 500 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 62 | Паласил/Palaseal | 2х15 мл |  | Heraeus Kulzer GmbH, Германия |
| 63 | Пробейз колд / ProBase Соld | 1000 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 64 | Пробейз колд / ProBase Соld | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 65 | Пробейз колд Standard Kit / ProBase Соld | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 66 | Пробейз колд Standard Kit US-L / ProBase Соld | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 67 | Пробейз хот / ProBase Hot hot | 1000 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 68 | Пробейз хот / ProBase Hot hot | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 69 | Пробейз хот / ProBase Hot hot розовый | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 70 | Пробейз хот / ProBase Hot hot розовый-V | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 71 | Пробейз хот Standard Kit US-L / ProBase Hot | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 72 | СР Ивокап / SR Ivocap Elastomer | 10х17,5 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 73 | СР Ивокап / SR Ivocap High Impact | 30 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 74 | СР Ивокап / SR Ivocap High Impact Standart pink-V | 30 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 75 | СР Ивокап / SR Ivocap Standart kit pink | 50х30 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 76 | СР Ивокап / SR Ivocap Trial | 30 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 77 | СР Иволен / SR Ivolen Standard Kit | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 78 | СР Иволен / SR Ivolen | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 79 | СР Триплекс колд / SR Triplex Cold Standart Kit розовый | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 80 | СР Триплекс колд / SR Triplex Cold Standart Kit розовый-V | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 81 | СР Триплекс колд / SR Triplex Cold Trial Kit розовый | 50 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 82 | СР Триплекс колд / SR Triplex Cold | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 83 | СР Триплекс хот / SR Triplex Hot Standart Kit розовый-V | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 84 | СР Триплекс хот / SR Triplex Hot Trial Kit розовый | 500 мл |  | IVOCLAR Vivadent, Германия |
| 85 | Леокрил набор бесцв | 45 г |  | Leone, Италия |
| 86 | Леокрил-мономер бесцветный | 500 мл |  | Leone, Италия |
| 87 | Леокрил-мономер зеленый | 150 мл |  | Leone, Италия |
| 88 | Леокрил-мономер морская волна | 250 мл |  | Leone, Италия |
| 89 | Леокрил-мономер прозр. розовый | 500 мл |  | Leone, Италия |
| 90 | Леокрил-мономер пурпурный | 250 мл |  | Leone, Италия |
| 91 | Леокрил-мономер синий | 250 мл |  | Leone, Италия |
| 92 | Леокрил-мономер флюорисцентно-желтый | 250 мл |  | Leone, Италия |
| 93 | Пластмасса MajorSkel самоотв д/базисов | 500 мл |  | Major, Италия |
| 94 | Пластмасса MajorTray самоотв д/индив ложек | 500 мл |  | Major, Италия |
| 95 | Major. Base.20 прозрачная | 500 мл |  | Major, Италия |
| 96 | Major. Base.20 цвет в ассортименте | 500 мл |  | Major, Италия |
| 97 | Major. Base.20 ознакомительный набор прозрачная | 100 мл |  | Major, Италия |
| 98 | Major. Base.20 ознакомительный набор цвет в ассортименте | 100 мл |  | Major, Италия |
| 99 | Пластмасса Snap д/изготовления временных коронок | 118 мл |  | Parkell, США |
| 100 | Базис / Basis жидкость для базисной пластмассы  горячей полимеризации | 500 мл | 100% | SAE YANG, Корея |
| 101 | Базис / Basis пластмасса базисная горячего отверждения цвет розовый с прожилками (LF Pink) 1000гр+базис жидкость для базисной пластмассы горячей полимеризации | 500 мл | 100% | SAE YANG, Корея |
| 102 | Базис / Basis пластмасса базисная горячего отверждения цвет розовый с прожилками (LF Pink) | 140 мл | 100% | SAE YANG, Корея |
| 103 | Steady-Resin мономер желтый | 100 мл |  | Scheu Dental, Германия |
| 104 | Пластмасса ортодонтическая Steady-Resin S+М | 500 мл |  | Scheu Dental, Германия |
| 105 | Суперакрил Плюс жидкость / Superakryl plus | 250 мл |  | Spofa Dental, Чехия |
| 106 | Суперпонт / Superpont | 250 мл |  | Spofa Dental, Чехия |
| 107 | Суперпонт / Superpont | 100 мл |  | Spofa Dental, Чехия |
| 108 | Суперпонт С+В / Superpont C+B | 100 мл |  | Spofa Dental, Чехия |
| 109 | Суперпонт С+В / Superpont С+В | 250 мл |  | Spofa Dental, Чехия |
| 110 | Вертекс  / Vertex Self-Curing | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 111 | Вертекс Акри бонд /  Vertex Acry Bond | 75 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 112 | Вертекс Имплакрил / Vertex Implacryl | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 113 | Вертекс Кастапресс / Vertex Castspress | 1000 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 114 | Вертекс Кастапресс / Vertex Castspress | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 115 | Вертекс Кастапресс / Vertex Castspress | 500 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 116 | Вертекс Ортопласт /  Vertex Orthoplast  жидкость красная | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 117 | Вертекс Ортопласт /  Vertex Orthoplast clear жидкость прозрачная | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 118 | Вертекс Ортопласт /  Vertex Orthoplast clear жидкость прозрачная | 500 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 119 | Вертекс Рапид / Vertex Rapid Simplified | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 120 | Вертекс Рапид / Vertex Rapid Simplified | 1000 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 121 | Вертекс Рапид / Vertex Rapid Simplified | 500 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 122 | Вертекс Софт / Vertex Soft | 250 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 123 | Вертекс Софт / Vertex Soft | 75 мл |  | Vertex Dental, Германия |
| 124 | Орто Брайт / Ortho Bright Color Kit | 70 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 125 | Паттерн брайт / Pattern Bright | 100 мл | 70% | Yamahachi, Япония |
| 126 | Ре-Файн/Re-Fine Bright Lf-Pink самоотверд.облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 127 | Ре-Файн/Re-Fine Bright Lquid | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 128 | Ре-Файн/Re-Fine Bright А1 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 129 | Ре-Файн/Re-Fine Bright А2 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 130 | Ре-Файн/Re-Fine Bright А3 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 131 | Ре-Файн/Re-Fine Bright А3,5 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 132 | Ре-Файн/Re-Fine Bright В2 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса 250г.+260мл, Yamanachi | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 133 | Ре-Файн/Re-Fine Bright Д2 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 134 | Ре-Файн/Re-Fine Bright розовый  самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 135 | Ре-Файн/Re-Fine Bright С2 самотверд. облицовочно-модел. пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 136 | Ре-Файн/Re-Fine Bright(5-CLEAR) бесцветная самотвердеющая  облицовочно-моделир.пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 137 | Ре-Файн/Re-Fine Bright(5-CLEAR) бесцветная самотвердеющая облицовочно-моделир.пластмасса | 260 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 138 | Ре-Файн/Re-Fine Re-Fine EX PRIMER бондинг на основе акрилового поликарбоната | 100 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 139 | Сканинг резин / Scanning Resin пластмасса рентгеноконтрастная+ | 30 мл | 100% | Yamahachi, Япония |
| 140 | Виллакрил IT /Villacryl IT пластмасса для индивидуальных ложек | 200 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 141 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot набор | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 142 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot набор | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 143 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет A1 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 144 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет A2 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 145 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет A3 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 146 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет A3,5 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 147 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет A4 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 148 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет B2 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 149 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет C2 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 150 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет C4 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 151 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет D2 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 152 | Виллакрил Stc hot / Villacryl Stc hot цвет E1 | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 153 | Виллакрил Stc hot KIT / Villacryl Stc hot набор | 200 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 154 | Виллакрил Н плюс / Villacryl H Plus | 400 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 155 | Виллакрил Н плюс / Villacryl H Plus цвет V2 | 400 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 156 | Виллакрил Н плюс / Villacryl H Plus цвет V4 | 400 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 157 | Виллакрил Н плюс / Villacryl H Plus цвет О | 400 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 158 | Виллакрил Н рапид / Vilacryl H rapid | 400 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 159 | Виллакрил Орто / Villacryl Ortho | 250 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 160 | Виллакрил Орто микс / Villacryl Ortho mix | 250 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 161 | Виллакрил С / Villacryl S | 50 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 162 | Виллакрил СП / Vilacryl SP | 300 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 163 | Виллакрил СТС / Villacryl STC для временных коронок | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 164 | Виллакрил хард / Villacryl Hard | 40 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 165 | Форм пласт / Form Plast | 12 мл |  | Zhermapol Sp.z.o.o., Польша |
| 166 | Structur 2 SС |  75 мл |  | VOCO |

\* Процентное содержание метилакилата и метилметакрилата в соответствующих растворах, входящих в состав базисных пластмасс, других стоматологических акриловых и полимерных композиций, в виде компонентов расфасованных в отдельные флаконы, необходимо уточнять у производителей либо поставщиков указанных компонентов. Указанный список не является окончательным.